# 附件三：

# 护理部护士鞋一批产品参数

| 序号 | 鞋码 | 数量 | 单位 | 产品参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34码 | 14 | 双 | 1、包装外观： 标注商标或企业名称；货号标注清晰明了；生产日期以年月日进行标注；颜色标注准确；质量等级标注符合产品标准要求。 2、鞋面整体外观： 平整、平服、平稳、清洁、对称；绷帮端正平服，鞋帮、鞋里无变色、脱色，鞋垫牢固、平整。鞋面材质要求为头层牛皮，质地柔韧、透气；车缝部分以白色珠光尼龙线；牛皮厚度平均为1.6mm—1.7mm，鞋面内测双气孔，鞋面有透气孔。同双鞋相同部位的色泽、厚度、绒毛粗细、花纹基本一致，无裂浆、裂面、松面、露帮脚、白霜、无伤残。 3、衬里、鞋垫： 衬里和内垫摩擦色牢度，游离或可部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺染料符合QB/T1002-2015标准；衬里要求头层猪皮，内垫要求3.8mm天然乳胶海绵外贴头层猪皮内垫面，鞋垫不易卷滑，脚弓处贴合半月形海绵，增加脚弓部位支撑，脚掌部位特殊按摩凸点。缓弹记忆海绵垫，保持足底干爽、透气、吸湿、舒适、抗菌、除臭。 4、样式： 不系带、带孔、不露脚趾。 5、鞋底： 轻盈弹性鞋底，全掌气垫，符合人体力学原理，防滑刻纹，高弹力、轻便、耐磨、静音、防静电。装配牢固、色泽一致，无裂缝。 6、成鞋耐折： 折合割口裂口长度≤12.0mm,折后无新裂纹，折后帮面不应出现裂浆，裂面或帮底开胶。 7、质量承诺： 透气性好，具有抗菌功效，不开胶、不变色、易清洗、衬里吸湿排汗不臭脚、面皮不易被玻璃、针头、刀具等刺破、耐酸、耐碱、耐化学试剂腐蚀。 |
| 2 | 35码 | 96 | 双 |  |
| 3 | 36码 | 124 | 双 |  |
| 4 | 37码 | 96 | 双 |  |
| 5 | 38码 | 52 | 双 |  |
| 6 | 38.5码 | 1 | 双 |  |
| 7 | 40码 | 6 | 双 |  |
| 8 | 41码 | 6 | 双 |  |
| 9 | 42码 | 2 | 双 |  |
| 10 | 43码 | 1 | 双 |  |
| 合计： |  | 398 | 双 |  |