附件三 ：

门诊部候诊椅一批采购清单及参数要求

一、采购清单

	序号
	产品名称
	采购数量
	备注
	参考图片

	
	5人候诊椅
	8把
	含坐垫及靠垫
	[image: image1.jpg]231 {





	
	4人候诊椅
	16把
	
	

	
	3人候诊椅
	12把
	
	


二、参数要求
本批候诊椅采购严格执行GB/T 46489-2025《医院家具通用技术要求》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准；

规格尺寸：

（1）三人位：175cm长*65cm宽*78cm高±5%

（2）四人位：230cm长*65cm宽*78cm高±5%
（3）五人位：290cm长*65cm宽*78cm高±5%
主体参数：
钢架主体采用优质加厚冷轧低碳钢管/六角钢管或更优材质，壁厚≥1.2mm，三角加固结构；耐医用酒精、含氯消毒液等腐蚀；折弯处无裂纹、无折痕、无断裂缺陷，焊缝平整饱满、无虚焊、漏焊、夹渣。酸洗除锈→磷化→钝化医用级前处理，彻底去除油污锈蚀，提升涂层附着力与耐消杀能力。所有棱角、边缘全部圆弧倒钝处理，无毛刺、无锐边、无割手尖角，杜绝患者、医护磕碰风险，满足医院门诊、病房公共区域安全规范。
扶手：无缝弯管一体成型，壁厚≥1.2mm；椅脚加装加厚防滑橡胶垫，防刮地面、防滑倾倒；所有边角圆弧钝化，无尖锐棱角，防止磕碰患者。

坐板：采用电镀喷涂坐板≥1.1mm厚，横杆采用≥1.1mm厚冷轧管冲压折弯电镀喷涂成型，无毛刺、无翘曲、无氧化皮，冲压折弯成型无裂纹 ，环保要求：涂层无重金属、无有害挥发物，符合医疗场所室内环保标准。整体结构长期使用不变形、无异响。
坐垫、靠垫整体结构说明：多层实木板+EPE珍珠棉 + 高回弹海绵+医用PVC抗菌皮革面构成，总厚度≧2.5CM，垫子尺寸：460*380±5%，加厚多层实木板（或更优材质）。皮面采用医用级PVC抗菌皮革加厚面层，无缝不藏污，满足医用易清洁、无卫生死角标准。频繁坐压使用、不露底、不起皮、不磨损，适配医院高频擦拭。环保安全：无邻苯二甲酸酯、无异味、低VOC，甲醛、重金属限量低于普通家具标准。
海绵：采用高密度高回弹海绵，海绵密度：65～75kg/m³医用高回弹阻燃海绵久坐不塌、不凹陷、不变硬，长期高温、空调环境性能稳定无大量毒烟，符合医院公共场所阻燃安全标准。
EPE：中层珍珠棉密度 30～35kg/m³ ，全新料高密度闭孔EPE 、均匀分压、防塌陷、不吸水、不渗液、不藏污、不滋生细菌，完全防潮防渗液，整体耐久性能抗压无塌陷、无分层、无松动，满足GB/T46489-2025医用标准。


