附件三：
护理部除锈翻新设备清单及服务要求
一、护理部除锈翻新设备清单、报价单模板

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	除锈翻新单价
	合计（元）
	[image: image1.png]


备注

	
	治疗车
	辆
	127
	
	
	搬运、清洁、除锈、抛光，打蜡

	
	病历柜
	个
	7
	
	
	搬运、清洁、除锈、抛光，打蜡

	
	药品柜
	个
	9
	
	
	搬运、清洁、除锈、抛光，打蜡

	
	脚架
	个
	5
	
	
	搬运、清洁、除锈、抛光，打蜡

	
	水池
	个
	2
	
	
	搬运、清洁、除锈、抛光，打蜡

	
	检查床
	个
	2
	
	
	搬运、清洁、除锈、抛光，打蜡

	
	置物架
	个
	1
	
	
	搬运、清洁、除锈、抛光，打蜡

	
	输液架
	个
	1
	
	
	搬运、清洁、除锈、抛光，打蜡

	合计：
	
	
	154
	
	
	

	报价要求：报价须包含人工、耗材、往返运输、装卸、防护、现场清理、质保等一切含税费用，后续在合同明细及总金额范围内以固定单价×实际完工验收数量据实结算。


二、集中除锈翻新服务要求

1.本项目为对各临床科室现有老旧治疗车、物品柜等设备进行集中除锈翻新。通过脱脂清洗、环保缓蚀除锈、局部变形开裂简易校正及防护喷涂处理整套工艺，清除车体浮锈、黄斑、焊缝锈蚀问题，恢复设备外观与使用功能，提升不锈钢抗腐蚀能力，翻新后成品须符合医疗机构院感管控标准，化学品残留需满足GB/T 46489-2025《医院家具通用技术要求》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准要求；翻新后不得改变原设备结构、尺寸、承重功能；设备表面无孔隙、无毛刺，不易附着污物，推拉、刹车、抽屉开合完好，满足临床护理使用。
2.供应商需将本项目设备自行搬运到不会对环境造成污染的场地进行施工，不得干扰医院诊疗工作。翻新完成后须将各设备送还至各临床科室指定位置。

3.翻新施工前对该批设备进行全面检测，对车架变形严重、焊缝开裂较多、锈蚀穿孔严重无法修复的车辆出具报废建议，不强行翻新。

4.工艺要求：

（1）除锈等级：全部锈点、黄斑、浮锈、高温氧化斑完全清除；焊缝锈渍清理干净；不得将不锈钢表面打磨出划痕。

（2）清洁度：整车无锈斑、黄斑、水印、油污、药剂残留；边角夹缝洁净，无粉尘残渣。除锈后清水两遍冲洗，保留不锈钢哑光原色，无新划痕、缝隙干净无残渣；表面平滑，便于日常消毒擦拭，无藏污死角。  

5.供应商承担本项目全部安全生产责任，自行落实场外施工场地及安全防护；负责设备往返运输装卸，运输、施工过程中发生设备损坏、人员伤害、财产损失，均由供应商承担全部赔偿责任。

6.设备除锈翻新验收合格后须提供≥12个月质保期限，质保期内出现返锈，供应商免费上门返修。
7.报价须包含人工、耗材、往返运输、装卸、防护、现场清理、质保等一切含税费用，在合同明细及总金额范围内以固定单价×实际完工验收数量据实结算。


