**附件三 ：**

**护理部护士鞋、护士毛衣、中央运输工作鞋等一批**

**产品明细及参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **采购数量** | **参数要求** | **备注** |
| **1** | 护士鞋 | 430双 | 1.外料:采用优质的白色软牛皮。皮质厚度为1.2mm-2.5mm.质地柔软、透气性好，穿着舒适  2.里料:采用头层猪皮。柔软、毛发孔粗大，吸汗性强，透气性好  3.颜色:白色  4.胶水: 采用不含苯的环保胶水。  5.鞋底:采用优质的eva鞋底、或橡胶鞋底，特点:轻巧、防滑、耐磨  6.鞋垫:天然乳胶片外贴软面皮质材料,舒适轻盈。  7.样式：不系带、带孔、不露脚趾。  8.质量承诺：透气性好，具有抗菌功效，不开胶、不变色、易清洗、衬里吸湿排汗不臭脚、面皮不易被玻璃、针头、刀具等刺破、耐酸、耐碱、耐化学试剂腐蚀。 | 具体码数待定，需提供37码护士鞋样品一双 |
| **2** | 中央运输护士鞋 | 30双 | 1.外料:采用优质的白色软皮革。皮质厚度为1.2mm-2.5mm.质地柔软、透气性好，穿着舒适  2.里料:采用头层猪皮。柔软、毛发孔粗大，吸汗性强，透气性好。  3.颜色:白色  4.胶水: 采用不含苯的环保胶水。  5.鞋底:采用优质的eva鞋底、或橡胶鞋底，特点:轻巧、防滑、耐磨。  6.鞋垫:天然乳胶片外贴软面皮质材料,舒适轻盈。 | 具体码数待定，提供37码护士鞋样品一双 |
| **3** | 护士毛衣 | 430件 | 1. 面料成分：绵羊毛 50±3%，腈纶 50±3%； 2.起毛起球≥3-4 级； 2. 颜色：**浅蓝色**。 3. 克重： ≥390g/m² ;   4.色差≥3-4 级；  5.水洗尺寸变化率≤±3%；  6.甲醛≤20mg/kg，PH 值 4.0-8.5；  7.耐皂洗色牢度≥3 级、耐水色牢度（变色、沾色） ≥3 级、耐摩擦色牢度（干摩擦、湿摩擦） ≥3 级；  8.禁用可分解致癌芳香胺染料。  **9.**抗静电、不起球、不缩水、耐洗涤、不掉色、面料柔软、领口袖口下摆均采用9针电脑螺纹针织,弹力不变形,衣身采用9针单平针加密织法,高温真空缩毛定型，**刺绣医院标识**。 | 具体码数待定，提供L号蓝色护士毛衣样品一件 |